ГОСТ>> <<Р>> <<52087-2003>> 

Группа Б11

### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ <<РОССИЙСКОЙ>> ФЕДЕРАЦИИ


ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ

Технические условия

Liquefied hydrocarbon fuel gases. 
Specifications

ОКС 75.160.30
ОКП 02 7236 0100
         02 7239 0500

Дата введения 2004-07-01

### Предисловие

1 <<РАЗРАБОТАН>> И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 139 "Сжиженные газообразные топлива", Государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт углеводородного сырья" (ГУП ВНИИУС)
     
     2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта <<России>> от 30 июня 2003 г. N 216-ст
     
     3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### 1 Область применения

Настоящий стандарт <<распространяется>> на углеводородные сжиженные топливные газы (далее - сжиженные газы), применяемые в качестве топлива для коммунально-бытового потребления, моторного топлива для автомобильного транспорта, а также в промышленных целях.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
     
      <<ГОСТ>> 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху <<рабочей>> зоны
     
      <<ГОСТ>> 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
     
      <<ГОСТ>> 400-80 Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия
     
      <<ГОСТ>> 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
     
      <<ГОСТ>> 1770-74 Посуда мерная, лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
     
      <<ГОСТ>> 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия
     
      <<ГОСТ>> 10679-76 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава
     
      <<ГОСТ>> 14192-96 Маркировка грузов
     
      <<ГОСТ>> 14921-78 Газы углеводородные сжиженные. Методы отбора проб
     
      <<ГОСТ>> 15860-84 Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Технические условия
     
      <<ГОСТ>> 16350-80 Климат СССР. <<Районирование>> и статистические параметры климатических факторов для технических целей
     
      <<ГОСТ>> 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия
     
      <<ГОСТ>> 18300-87 Спирт этиловый <<ректификованный>> технический. Технические условия
     
      <<ГОСТ>> 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка
     
      <<ГОСТ>> 22387.5-77 Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения интенсивности запаха
     
      <<ГОСТ>> 22985-90 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения сероводорода и меркаптановой серы
     
      <<ГОСТ>> 28656-90 Газы углеводородные сжиженные. <<Расчетный>> метод определения плотности и давления насыщенных паров
     
       <<ГОСТ>> <<Р>> 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и <<разметка>> сигнальная. Назначение и правила применения. Технические требования и характеристики. Методы испытаний
     
      <<ГОСТ>> <<Р>> 50802-95 Нефть. Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов 
     
      <<ГОСТ>> <<Р>> 50994-96 (ИСО 4256-78) Газы углеводородные сжиженные. Метод определения давления насыщенных паров

### 3 Марки

3.1 В зависимости от основного компонента марки сжиженных газов и коды ОКП приведены в таблице 1.


Таблица 1 - Марки сжиженных газов

| Марка | Наименование | Код ОКП |
| --- | --- | --- |
| ПТ | Пропан технический | 02 7236 0101 |
| ПА | Пропан автомобильный | 02 7239 0501 |
| ПБА | Пропан-бутан автомобильный | 02 7239 0502 |
| ПБТ | Пропан-бутан технический | 02 7236 0102 |
| БТ | Бутан технический | 02 7236 0103 |

Применение сжиженных газов <<различных>> марок в зависимости от микроклиматического <<района>> по <<ГОСТ>> 16350 приведено в приложении А.

### 4 Технические требования

4.1 Сжиженные газы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
     
     4.2 По физико-химическим и эксплуатационным показателям сжиженные газы должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 2.
     

Таблица 2- Физико-химические и эксплуатационные показатели сжиженных газов

| Наименование показателя | Норма для марки | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
|  | ПТ | ПА | ПБА | ПБТ | БТ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Массовая доля компонентов, %: |  |  |  |  |  | По <<ГОСТ>> 10679 |
| сумма метана, этана и этилена | Не нормируется |  |
| сумма пропана и пропилена, не менее | 75 | - | - | Не нормируется |  |
| в том числе пропана | - | 85±10 | 50±10 | - | - |  |
| сумма бутанов и бутиленов: | Не нормируется | - | - |  |
| не более | - | - | - | 60 | - |  |
| не менее | - | - | - | - | 60 |  |
| сумма непредельных углеводородов, не более | - | 6 | 6 | - | - |  |
| 2 Объемная доля жидкого остатка при 20 °С, %, не более | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | По 8.2 |
| 3 Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре: |  |  |  |  |  | По <<ГОСТ>> <<Р>> 50994 или <<ГОСТ>> 28656 |
| плюс 45 °С, не более | 1,6 |  |
| минус 20 °С, не менее | 0,16 | - | 0,07 | - | - |  |
| минус 30 °С, не менее | - | 0,07 | - | - | - |  |
| 4 Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более | 0,013 | 0,01 | 0,01 | 0,013 | 0,013 | По <<ГОСТ>> 22985 или <<ГОСТ>> <<Р>> 50802 |
| в том числе сероводорода, не более | 0,003 | По <<ГОСТ>> 22985 или <<ГОСТ>> <<Р>> 50802 |
| 5 Содержание свободной воды и щелочи | Отсутствие | По 8.2 |
| 6 Интенсивность запаха, баллы, не менее | 3 | По <<ГОСТ>> 22387.5 или 8.3 |
| Примечания |
| 1 Допускается не определять интенсивность запаха при массовой доле меркаптановой серы в сжиженных газах марок ПТ, ПБТ и БТ 0,002% и более, а марок ПА и ПБА - 0,001% и более. При массовой доле меркаптановой серы менее указанных значений или интенсивности запаха менее 3 баллов сжиженные газы должны быть одорированы в установленном порядке. |
| 2 При температурах минус 20 °С и минус 30 °С давление насыщенных паров сжиженных газов определяют только в зимний период. |
| 3 При применении сжиженных газов марок ПТ и ПБТ в качестве топлива для автомобильного транспорта массовая доля суммы непредельных углеводородов не должна превышать 6%, а давление насыщенных паров должно быть не менее 0,07 МПа для марок ПТ и ПБТ при температурах минус 30 °С и минус 20 °С соответственно. |

4.3 Маркировка
     
     4.3.1 Маркировка сжиженных газов - по <<ГОСТ>> 1510 с указанием манипуляционного знака "Беречь от солнечных лучей" по <<ГОСТ>> 14192, знака опасности по <<ГОСТ>> 19433, класса 2, подкласса 2.3.
     
     4.3.2 Сигнальные цвета и знаки безопасности должны применяться в соответствии с <<ГОСТ>> <<Р>> 12.4.026.
     
     4.4 Упаковка
     
     4.4.1 Сжиженные газы наливают в цистерны, металлические баллоны и другие емкости, освидетельствованные в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, <<работающих>> под давлением, утвержденными в установленном порядке, и <<ГОСТ>> 15860.

### 5 Требования безопасности

5.1 Сжиженные газы пожаро- и взрывоопасны, малотоксичны, имеют специфический характерный запах, по степени воздействия на организм относятся к веществам 4-го класса опасности <<ГОСТ>> 12.1.007.
     
     5.2 Сжиженные газы образуют с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации паров пропана от 2,3% до 9,5%, нормального бутана от 1,8% до 9,1% (по объему), при давлении 0,1 МПа (1 атм.) и температуре 15 °С - 20 °С.
     
     5.3 Температура самовоспламенения пропана в воздухе составляет 470 °С, нормального бутана - 405 °С.
     
     5.4 Предельно допустимая концентрация в воздухе <<рабочей>> зоны (в пересчете на углерод) предельных углеводородов (пропан, нормальный бутан) - 300 мг/м, непредельных углеводородов (пропилен, бутилен) - 100 мг/м.
     
     5.5 Сжиженные газы, попадая на тело человека, вызывают обморожение, напоминающее ожог. 
     
     Пары сжиженного газа тяжелее воздуха и могут скапливаться в низких непроветриваемых местах.
     
     Человек, находящийся в атмосфере с незначительным превышением ПДК паров сжиженного газа в воздухе, испытывает кислородное голодание, а при значительных концентрациях в воздухе может погибнуть от удушья.
     
      5.6 Сжиженные газы действуют на организм наркотически. Признаками наркотического действия являются недомогание и головокружение, затем наступает состояние опьянения, сопровождаемое беспричинной веселостью, потерей сознания.
     
     Пары сжиженных газов при вдыхании быстро накапливаются в организме и столь же быстро выводятся через легкие, в организме человека не кумулируются.
     
     5.7 При концентрациях, незначительно превышающих ПДК сжиженных газов, применяют промышленные фильтрующие противогазы марки А, а при высоких концентрациях и <<работе>> в закрытых емкостях, сосудах, колодцах и т.д. - шланговые изолирующие противогазы марок ПШ-1, ПШ-2 и ДПА-5 с принудительной подачей воздуха.
     
     5.8 В производственных помещениях следует соблюдать требования санитарной гигиены по <<ГОСТ>> 12.1.005. Все производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей десятикратный воздухообмен в 1 ч.
     
     5.9 В помещениях производства, хранения и перекачивания сжиженных углеводородных газов запрещается обращение с открытым огнем, искусственное освещение должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении, все <<работы>> следует проводить инструментами, не дающими при ударе искру.
     
     5.10 При загорании применяют следующие средства пожаротушения:
     
     - порошок ПСБ, углекислый газ (СО) - при небольших возгораниях;
     
     - объемное тушение, охлаждение водой - при пожаре.

### 6 Требования охраны природы

6.1 Основными требованиями, обеспечивающими сохранение природной среды, являются максимальная герметизация емкостей, коммуникаций, насосных агрегатов и другого оборудования, строгое соблюдение технологического <<режима>> .
     
     6.2 В производственных помещениях и на открытых площадках необходимо периодически контролировать содержание углеводородов в воздухе <<рабочей>> зоны. Для контроля используют переносные автоматические приборы (анализаторы, сигнализаторы), допущенные к применению в установленном порядке.
     
     6.3 Промышленные стоки необходимо анализировать на содержание в них нефтепродуктов в соответствии с методическим <<руководством>> по анализу сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, утвержденным в установленном порядке.

### 7 Правила приемки

7.1 Сжиженные газы принимают партиями. За партию принимают любое количество сжиженного газа, однородное по своим показателям качества и оформленное одним документом о качестве.
     
     7.2 Объем выборки - по <<ГОСТ>> 14921.
     
     7.3 При получении неудовлетворительных <<результатов>> испытаний хотя бы по одному из показателей качества проводят повторные испытания новой пробы, взятой из той же партии. <<Результаты>> повторных испытаний <<распространяются>> на всю партию.
     
     7.4 При <<разногласиях>> в оценке качества сжиженных газов между потребителем и изготовителем арбитражный анализ газа выполняют в лабораториях, аккредитованных в установленном порядке.

### 8 Методы испытаний

8.1 Пробы сжиженного газа отбирают по <<ГОСТ>> 14921.
     
     8.2 Метод определения свободной воды и щелочи в жидком остатке
     
     8.2.1 Аппаратура, <<реактивы>> и материалы 
     
     Отстойник вместимостью 100 или 500 см.
     
      Устройство для охлаждения ( <<рисунок>> 1).

1 - игольчатый вентиль; 2 - змеевик; 3 - сосуд для охлаждающей смеси 

<<Рисунок>> 1 - Устройство для охлаждения сжиженного газа

Охлаждающий змеевик изготавливают из медной трубки наружным диаметром 6-8 мм и длиной 6 м, навитой виток к витку в виде спирали диаметром 60-90 мм.
     
     Сосуд для охлаждения смеси с тепловой изоляцией, с <<размерами>> под охлаждающий змеевик (внутренний диаметр не менее 120 мм, высота не менее 220 мм).
     
     Термометры типов ТН-1, ТН-8 по <<ГОСТ>> 400.
     
     Штатив лабораторный для отстойника.
     
     Термостат или водяная баня с терморегулятором для поддержания температуры с погрешностью не более 1 °С.
     
     Гайка накидная к штуцеру пробоотборника с уплотнительной прокладкой, снабженной металлической или пластиковой трубкой длиной 20-30 см и внутренним диаметром 1-3 мм, служащей для соединения пробоотборника с охлаждающим змеевиком.
     
     Индикаторы тимоловый синий водорастворимый, ч.д.а., и фенолфталеин, <<раствор>> в этиловом спирте по <<ГОСТ>> 18300 или <<ГОСТ>> 17299, массовой долей 1%.
     
     Вата гигроскопическая.
     
     Вода дистиллированная ( <<рН>> =7) по <<ГОСТ>> 6709.
     
     Смесь охлаждающая, состоящая из крупнокристаллической поваренной соли и льда или ацетона и твердого диоксида углерода, или другие смеси, обеспечивающие требуемую температуру (8.2.2.4).
     
     Примечание - Допускается применять аналогичные приборы и материалы по классу точности не ниже предусмотренных стандартом.
     
     
     8.2.2 Проведение испытания
     
     8.2.2.1 На штуцер пробоотборника с испытуемым сжиженным газом навинчивают накидную гайку с чистой сухой отводной трубкой. Открывая нижний вентиль (впускной вентиль) вертикально <<расположенного>> пробоотборника (типа ПГО-400), осторожно наливают сжиженный газ через трубку в чистый сухой отстойник. При наливе конец трубки удерживают под поверхностью жидкости, отстойник наполняют до метки 100 см.
     
     8.2.2.2 Быстро устанавливают медную проволоку в пробку из ваты, неплотно вставленную в горло отстойника. Проволока предотвращает перегрев жидкости и ее вскипание с выбросом и способствует <<равномерному>> испарению продукта, а пробка из ваты не пропускает в отстойник влагу из воздуха.
     
      8.2.2.3 После испарения основной массы сжиженного газа при температуре окружающей среды и прекращения заметного испарения жидкости отстойник помещают в водяную баню температурой (20±1) °С и выдерживают 20 мин. Затем измеряют объем жидкого остатка с точностью до 0,1 см.
     
     8.2.2.4 Если объем жидкого остатка превышает норму, то проводят повторные испытания новой пробы, взятой из той же партии.
     
     При проведении повторных и арбитражных испытаний отстойник заполняют сжиженным газом через охлаждающий змеевик. Змеевик устанавливают в сосуд для охлаждающей смеси, снабженный термометром, охлаждают до температуры на несколько градусов ниже температуры кипения основного компонента пробы сжиженного газа и присоединяют к пробоотборнику или пробоотборной точке.
     
     8.2.2.5 Открывая вентили на пробоотборнике или пробоотборной точке и змеевике, промывают змеевик сжиженным газом. Затем отстойник наполняют пробой сжиженного газа, выходящей из змеевика, до метки 100 см, не допуская выброса пробы из отстойника. Далее повторяют операцию испарения газа и измеряют количество жидкого остатка по 8.2.2.2 и 8.2.2.3.
     
     8.2.2.6 Если в продукте имеется свободная вода, то после испарения пробы она остается на дне и стенках отстойника. При затруднениях в визуальной идентификации свободной воды в жидком остатке ее наличие определяют с помощью водорастворимого индикатора. Для этого в отстойник вносят на кончике сухой стеклянной палочки или проволоки несколько кристалликов тимолового синего. В углеводородном жидком остатке тимоловый синий не <<растворяется>> и не окрашивается.
     
     Окрашивание жидкости указывает на наличие воды. В щелочной среде тимоловый синий окрашивается в синий цвет.
     
     Для определения наличия щелочи в жидком остатке допускается применять в качестве индикатора фенолфталеин. В отстойник добавляют 100 см дистиллированной воды, предварительно проверенной на нейтральность, и 2-3 капли водного <<раствора>> фенолфталеина. При отсутствии окраски <<раствора>> в <<розовый>> или красный цвет фиксируют отсутствие щелочи, при окраске <<раствора>> - присутствие щелочи.
     
     8.2.2.7 В жидком остатке может содержаться метанол, который дает такое же окрашивание при проверке индикатором, как и свободная вода.
     
     Для дополнительной идентификации свободной воды необходимо охладить жидкий остаток до температуры минус 5 °С - 10 °С в соответствующей охлаждающей смеси. Если при этом в отстойнике образуется лед, то констатируют наличие свободной воды, если жидкость не замерзает, то констатируют отсутствие свободной воды.
     
     8.2.2.8 Два <<результата>> определения, полученные одним исполнителем, признают достоверными (с 95% доверительной вероятностью), если абсолютное <<расхождение>> между ними не превышает 0,1%.
     
     8.3 В случае <<разногласий>> интенсивность запаха определяют по <<ГОСТ>> 22387.5 (арбитражный метод) со следующим дополнением: через газовый счетчик в комнату-камеру подают испытуемый газ в следующих количествах для марок: ПТ - 0,5%, ПБТ - 0,4%, БТ - 0,3%, ПА - 1,0% и ПБА - 0,8% (по объему).

### 9 Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование и хранение сжиженных газов - по <<ГОСТ>> 1510.

### 10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие сжиженного газа требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
     
     10.2 Гарантийный срок хранения сжиженного газа всех марок - 6 мес со дня отгрузки.

Приложение А
( <<рекомендуемое>> )

### Применение <<различных>> марок сжиженного газа

|  | Применяемый сжиженный газ для микроклимататического <<района>> по <<ГОСТ>> 16350 |
| --- | --- |
| Назначение сжиженного газа | умеренного | хододного |
|  | Летний период | Зимний период | Летний период | Зимний период |
| 1 Коммунально-бытовое потребление: |  |  |  |  |
| газобаллонное: |  |  |  |  |
| - с наружной установкой баллонов; | ПБТ, ПБА | ПТ, ПА | ПБТ, ПБА | ПТ, ПА |
| - с внутриквартирной установкой баллонов; | ПБТ, ПБА | ПБТ, ПБА | ПБТ, ПБА | ПБТ, ПБА |
| - портативные баллоны; | БТ | БТ | БТ | БТ |
| групповые установки: |  |  |  |  |
| - без испарителей; | ПБТ, ПБА | ПТ, ПА | ПТ, ПА, ПБТ, ПБА | ПТ, ПА |
| - с испарителями | ПБТ, ПБА, БТ | ПТ, ПА, ПБТ, ПБА, БТ | ПТ, ПА, ПБТ, ПБА | ПТ, ПА, ПБТ, ПБА |
| 2 Топливо для автомобильного транспорта | ПБА, ПБТ | ПА, ПТ | - | - |
| Примечания |
| 1 Для всех климатических <<районов>> , за исключением холодного и очень холодного: |
| летний период - с 1 апреля по 1 октября; |
| зимний период - с 1 октября по 1 апреля. |
| 2 Для холодных <<районов>> : |
| летний период - с 1 июня по 1 октября; |
| зимний период - с 1 октября по 1 июня. |
| 3 Для очень холодных <<районов: |
| летний период - с 1 июня по 1 сентября; |
| зимний период - с 1 сентября по 1 июня. |
| 4 Допускается к применению газ марки ПБА в качестве топлива автомобильного транспорта во всех климатических зонах при температуре окружающего воздуха не ниже 20 °С. |

Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: ИПК Издательство стандартов, 2003